| POPIS A POUŽITÍ | PolyKar PLNIČ 2:1 WET ON WET je dvousložkový vysoce kvalitní akrylátový základ, který je navržen pro nátěrový systém „mokrý do mokrého“ bez nutnosti broušení. Díky tomu je možné celý proces opravy výrazně optimalizovat. Je ideálním základem pro všechny běžné autolaky, může být aplikován na malé plochy probroušené až na holý kov, elektroforetické základy a většinu běžných povrchů. Vyznačuje se výbornými adhezními a antikorozními vlastnostmi. |
| --- | --- |
| PROSTŘEDÍ | Plnič se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou. |
| APLIKACE VOC | Povrch je nutné zbavit rzi, starých nátěrů, místo dokonale odmastit. Malé plochy, probroušené až na povrch holé oceli, není třeba před aplikací ošetřovat nástřikem vrstvy reaktivního základu. 25 % Akryl ředidla Pracovní viskozita: 4/20°C 20-26 s Tryska stříkací pistole:  1.3 – 1.6 mm (záleží na typu stříkací pistole) Tlak vzduchu: 2 – 2,5 bar Aplikujte jednu samostatnou vrstvu tak, abyste vytvořili rovný a hladký povrch. Doporučená tloušťka vrstvy je 25 µm. Odvětrávání před přelakováním vrchním krycím lakem není nutné. V případě, že byla aplikována jedna lehká a jedná plná vrstva plniče, ponechejte povrch při 20°C odvětrat po dobu 15 minut. VOC ve stavu připraveném k použití včetně naředění ředidlem = 512 g/l. Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie (B/c) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 540 g/l hotového produktu. |
| TUŽENÍ | Plnič se tuží tvrdidlem PolyKar TVRDIDLO 1:2 WET ON WET a ředí PolyKar akrylátovým ředidlem v objemovém poměru: 2 objemové díly plniče : 1 objemovému dílu tvrdidla : 0,5 objemového dílu ředidla. Směs se dokonale zhomogenizuje a přefiltruje. |
| DOBA ZPRACOVATELNOSTI | Plnič je při teplotě 20°C a poměru tužení 2:1 nutné zpracovat do 1 hodiny po smíchání s tvrdidlem. |
| VRCHNÍ NÁTĚRY | Pro přelakování vrchním lakem je povrch připraven nejdříve za 15 minut a nejpozději do pěti dnů po aplikaci, bez nutnosti broušení. Pokud se na povrchu objeví nějaké částečky prachu či jiných nečistot, je možné povrch až po nanesení první vrstvy báze lehce přebrousit (matovat) brusivem s molitanovou podložkou o hrubosti P800-P1000. Na plnič lze nanášet běžné akrylátové či vodouředitelné vrchní laky. Plnič je také možno použít na běžné typy plastových dílů (ABS, NORYL, LEXAN, PUR a SMC), které jsou probroušené až na substrát a ošetřené základem na plasty. |
| ČIŠTĚNÍ POMŮCEK | Znečištěné části pomůcek lze očistit akrylátovým ředidlem. Očistit lze pouze dosud nevytvrzený plnič. |
| SKLADOVÁNÍ A BALENÍ | Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímého slunečního záření. Skladujte v suchu a chladu. Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je pro plnič 24 měsíců, u tvrdidla 6 měsíců. Balení: - plnič 1 l + 0,5 l tvrdidla – plechovka - plnič 4 l + 2 l tvrdidla – plechovka |
| BARVA | Šedá |